## Slide 1: InGaAs系高利得量子井戸半導体レーザーの開発 及び評価測定
東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻
小松原望
本発表内容は、機密事項の内容を含むため非公開扱いでの対応をお願いします。
2019年1月15日(火) 17:00~ 512教室
当発表会外秘

## Slide 2: 目次
序論
実験方法
実験結果
まとめ

## Slide 3: 背景
利得スイッチング短パルス半導体レーザー
小型・扱いが容易・高安定
印可電流の繰り返しで光パルスの繰り返し可変
基礎的なキャリアダイナミクスの物理に直結
光励起実験による研究の結果、短パルス化の指針が立っている
微細レーザー加工のためには扱いやすい短パルス光源が必要
アンプ技術が確立
電流注入型の1 μm波長帯InGaAs系半導体レーザーにおける
利得スイッチングパルスの高速化を目指す
利得スイッチングの基礎物理に立ち戻ってLDの
デザイン・開発・評価測定を行う
応用上重要
Notes: 半導体レーザーは小型で取り回しがしやすい
ファイバーレーザー
1um波長帯はアンプ技術が成長している

## Slide 4: 背景 : 利得スイッチング
 | パルス幅
InGaAsP MQW DFB 1.55μm | 4.7 ps[1]
商用デバイス(Thorlabs CAN type LD) | 80~200 ps
電流注入利得スイッチング例
[1]S.Chen et al. OPT. EXPRESS (2012)
秋山研 taoさん測定
Thorlabs社製LD
3
誘導放出
キャリア注入
共振器寿命
2準位系シングルモードレート方程式
キャリア密度
光子密度
パルス幅を決める要因
モード利得の大きさ
  →大きくしたい
共振器寿命
  短くしたい
次のページ
共振器長を小さく
利得スイッチングの研究例
利得スイッチングの基本メカニズム
[2] S.Chen et al. JJAP (2012)
Notes: Taoさん180809のミーティング試料より
利得スイッチングはナノ秒程度の電気パルスを注入すると数十ピコ秒程度の光パルスが得られる、緩和振動の１パルス目を取り出す技術でこのようなシングルモードレート方程式で記述される
高利得を行った例は少ない

## Slide 5: 背景 : 光パルスの高速化
多重量子井戸化
多重量子井戸化
屈折率
小
大
小
大
光の分布
パルス幅を決める要因
モード利得の大きさ
  →大きくしたい
光閉じ込め係数
しかし…1 μm波長帯発光材料InGaAsはGaAs基板上に厚く積めない
GaAsとの格子不整合
→対策案 : GaAsPをバリア層として歪補償を行う
GaAs
InGaAs
GaAsP
<
<
格子定数
モード利得増大のための多重量子井戸
I.Vurgaftman et al. J. Appl. Phys. (2001)
Notes: Γの標識具体的には？

## Slide 6: 目的
レーザー開発の工程
設計
試作
評価測定・解析
10周期InGaAs/GaAsP歪補償
3周期InGaAs/GaAs歪
電流注入による評価測定
定常電流注入 :
多重化によるモード利得増大への有利性
ナノ秒パルス電流注入 :
利得スイッチング動作
エピ、フォトリソグラフィは外注
マウント、デバイス化を行う
方針
☆利得スイッチ用電流注入型の1 μm波長帯InGaAs系LDの高速化
比較
本研究の目的
☆ InGaAs /GaAsP 歪補償多重量子井戸レーザーの作製及び電流注入測定
大きな目的
Notes: 実際にデバイスを使う時と同様に電流注入による評価を行う
評価測定を行ってデバイスのデザインにフィードバックを行う

## Slide 7: 試料構造
ウエハの結晶構造
nクラッド層
pクラッド層
コア層
Notes: 光の分布も入れたい
実際の長さに照らし合わせて

## Slide 8: 試料構造
ブロードコンタクトレーザー
・・・エピウエハの評価
リッジ導波路型レーザー
・・・シングルモード化
=500, 1000, 2000 μm
=3, 5, 10, 30, 50, 100, 300 μm
=300, 400, 500, 1000 μm
=1.5, 2.5 μm
Notes: エピウエハが完成後フォトリソグラフィを用いたリッジ形成加工を行いさらにp側、n側に電極蒸着を行いました。最後に目的の共振器長さに劈開し、行う実験に合わせたマウントを行いました。
マウントのところは長めにしゃべっても良い?

## Slide 9: 測定方法
定常電流注入
サンプル
300μｍ
試料の電極をプローバーでさわり測定を行う様子
プローバー
試料
パワーメーター

## Slide 10: 測定方法
短パルス電流注入
300μｍ
400μｍ
1 cm
(10000 μｍ)
TO Canの全体像

## Slide 11: 目次
背景
実験方法
実験結果
  定常電流注入(ブロードコンタクト)
  定常電流注入 (リッジ導波路型)
  短パルス注入 (リッジ導波路型)
まとめ

## Slide 12: 測定結果 : 定常電流注入 ブロードコンタクト
3周期
閾値電流
電流広がり
ILカーブ(注入電流 vs 発光量)
閾値電流密度
(μm) | (mA) | (W/A) | 
500 | 187 | 0.83 | 65.8
1000 | 234 | 0.51 | 54.1
2000 | 450 | 0.37 | 58.7
500 | 187 | 0.83 | 65.8
1000 | 234 | 0.51 | 54.1
2000 | 450 | 0.37 | 58.7
典型的な閾値電流、スロープ効率と見積もられた電流広がり幅
Notes: Wを小さくするとIthは0に行かない？
なんでL00のほうがおおきいの

## Slide 13: 測定結果 : 定常電流注入 ブロードコンタクト
10周期
閾値電流密度
ILカーブ(注入電流 vs 発光量)
閾値電流
(μm) | (mA) | (W/A) | 
500 | 212 | 0.64 | 51.1
1000 | 363 | 0.42 | 39.5
2000 | 501 | 0.27 | 25.7
500 | 212 | 0.64 | 51.1
1000 | 363 | 0.42 | 39.5
2000 | 501 | 0.27 | 25.7
典型的な閾値電流、スロープ効率と見積もられた電流広がり幅
電流広がり
Notes: ＩＬ発光量のＤｕｔｙ比直す

## Slide 14: 測定結果 : 定常電流注入 ブロードコンタクト
3周期
10周期
傾き
切片
内部量子効率の見積もり
フィッティング結果
歪補償を用いて発光効率の高い良質な結晶を作製できた。
3周期
w=100 μm
w=50 μm
10周期
スロープ効率
Notes: R=0.32

## Slide 15: 測定結果 : 定常電流注入 ブロードコンタクト
閾値電流密度 vs 共振器長の逆数
傾き
切片
フィッティング結果
量子井戸層を増やしたことによる微分モード利得の増大を示す結果を得た。
3周期
10周期
Notes: ここのぷろっと直すべし

## Slide 16: 測定結果 : 定常電流注入 ブロードコンタクトレーザーまとめ
モード利得vs 電流密度
ある電流密度以上では層数が多い方がモード利得を稼ぐのに有利。
電流広がりが数十μmと見積もられた。
歪補償を用いて良質な結晶成長を行うことができた。
量子井戸の多重化によるモード利得増大への有利性を確認。
Notes: 歪補償がうまくいっている

## Slide 17: 目次
背景
実験方法
実験結果
  定常電流注入(ブロードコンタクト)
  定常電流注入 (リッジ導波路型)
  短パルス注入 (リッジ導波路型)
まとめ

## Slide 18: 測定結果 : 定常電流注入 リッジ導波路型レーザー
3周期
ILカーブ(注入電流 vs 発光量)
10周期
リッジ幅1.5 μm, 2.5 μm
の差異が見られない
(同じ色でプロットした)
課題
①閾値電流が最短でも80 mA程度と高い(商用デバイスの例:50mA)
②ILカーブが湾曲して発光強度が低下している(ドループ)
→温度上昇
③閾値電流のリッジ幅による差異が見られない
→電流の広がり
(μm) | (mA) | (W/A)
300 | 85.1 | 0.63
400 | 105 | 0.55
500 | 120 | 0.62
1000 | 205 | 0.42
300 | 85.1 | 0.63
400 | 105 | 0.55
500 | 120 | 0.62
1000 | 205 | 0.42
(μm) | (mA) | (W/A)
300 | 88.1 | 0.10
400 | 114 | 0.13
500 | 138 | 0.24
1000 | 265 | 0.08
300 | 88.1 | 0.10
400 | 114 | 0.13
500 | 138 | 0.24
1000 | 265 | 0.08
Notes: なぜ10周期だけドループが見られたか

## Slide 19: 測定結果 : 定常電流注入 リッジ導波路型レーザー
3周期 短共振器長レーザーデバイスの作製 L=100 μm, 200 μmを追加
短共振器レーザー作製により閾値電流の低減達成 最短約40 mA
課題① 閾値電流が高い。
(μm) | (mA) | (W/A)
100 | 39.6 | 0.32
200 | 50.8 | 0.80
300 | 85.1 | 0.63
400 | 105 | 0.55
500 | 120 | 0.62
1000 | 205 | 0.42
100 | 39.6 | 0.32
200 | 50.8 | 0.80
300 | 85.1 | 0.63
400 | 105 | 0.55
500 | 120 | 0.62
1000 | 205 | 0.42

## Slide 20
課題②発光強度の低下(ドループ)
エピダウンしたことにより発光量の増加を確認した。
測定結果 : 定常電流注入 リッジ導波路型レーザー
3周期 L=300, 400, 1000 μm エピダウンによる温度上昇の抑制を期待
上下ひっくり返してマウント
L=500 μm
(数字は回数)
エピダウンしていない試料(L=500 μm)の結果
・・・ドループが観測された後、測定を繰り返すとさらに発光量が落ちる
エピダウンした試料
エピダウンしていない試料
Notes: 3周期後発後行エピダウン
Duty比1:1000

## Slide 21: 測定結果 : 定常電流注入 リッジ導波路型レーザー
FIB加工
3周期 L=300 μm, 2 μsパルス, 2 ms繰り返し, Duty比1:1000
端面方向から見た図
ridge01
閾値電流が下がった(FIB前は最小でも80mA)
→電流が横方向に広がっていると推察
課題③ リッジ幅依存性がない。
エピ構造において
バンドギャップの大きいp-InGaPが電流広がりの原因
電流広がりの要因
Notes: 3周期先発先行

## Slide 22: 測定結果 : 定常電流注入 リッジ導波路型レーザー
まとめ
リッジ導波路型レーザーのIL測定で判明した課題
閾値電流が高い。
  短共振器化による閾値電流の低減。
② 大電流を流すと発光強度が落ちる。(ドループ)
  エピダウンによる温度上昇の抑制。光出力の向上。
③ リッジ幅依存性がない。
  FIB加工試料の測定から電流が横方向に広がっていると推測。
  InGaP層が原因と考えられる。薄くすることで解消しうる。

## Slide 23: 目次
背景
実験方法
実験結果
  定常電流注入(ブロードコンタクト)
  定常電流注入 (リッジ導波路型)
  短パルス注入 (リッジ導波路型)
まとめ

## Slide 24
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
駆動条件 : 1 nsパルス, 1 μs周期 Duty比1:1000
3周期
10周期
ILカーブの結果

## Slide 25
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 3周期試料の結果
L=200 μm
L=300 μm
L=100 μm
励起強度を大きくしても立ち上がりが
早くならない。ピーク強度も増加しない。
→電気パルスが正しく印加されていない。
3周期試料の短パルス電流注入のマウント (L=300 μm)
同軸ケーブルの芯線
光
同軸ケーブル

## Slide 26
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 10周期試料の結果
L=400 μm
L=500 μm
L=300 μm
典型的な利得スイッチングパルス
1 cm
(10000 μｍ)
300μｍ
400μｍ
光
TO CAN
SMAコネクタ
TO CAN
10周期試料の短パルス電流注入マウント

## Slide 27
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
10周期
3周期
パルス幅
3周期・・・L=100μm、200μmでは電圧を上げるにつれパルス幅が増加。L=300μmでは30 ps程度で飽和。
10周期・・・全ての共振器長において印可電圧を上げることでパルス幅が短くなった。30 ps程度で飽和。最短で26.5 ps

## Slide 28
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
まとめ
10周期試料の測定結果において典型的な利得スイッチングパルスを得た。パルス幅は最短で26.5 ps。共振器長に関わらずパルス幅が30 ps程度で飽和。
→励起密度が不十分。
 | パルス幅
InGaAsP MQW DFB 1.55μm | 4.7 ps[1]
商用デバイス(Thorlabs CAN type LD) | 80~200 ps
[1]S.Chen et al. OPT. EXPRESS (2012)
  パッケージングの不具合による制限。
  InGaP層によるキャリア拡散。
3周期試料の測定結果において光パルス形状が崩れた。
  →マウント方法に問題がある。駆動系とのインピーダンス不整合。
マッチング抵抗を入れてインピーダンスマッチをとるなどの高周波実装
InGaP層を薄くした試料の作製

## Slide 29
まとめ
展望
1 μm 波長帯 InGaAs/GaAsP10周期歪補償量子井戸レーザーを試作
定常電流注入(ブロードコンタクトレーザー)
  閾値電流や発光効率から良質な結晶成長を達成できたと結論
  多重化による微分モード利得の増大を確認
    電流注入において井戸数を増やすことによる短パルス化の有利性
定常電流注入(リッジ導波路型レーザー)
  ドループがみられたがエピダウンによる改善
  短共振器試料作製による閾値低減
  FIB加工による電流広がりの抑制
ナノ秒電気パルス注入(リッジ導波路型レーザー)
  10周期試料に関しては典型的な利得スイッチ動作を観測
    最短で26.5 ps
  パルス幅が飽和
    パッケージングの不具合やInGaP層によるキャリア注入の妨げによる励起密度不足
10周期を超える多重量子井戸レーザーを開発(InGaP層を薄くデザイン)
試料の高周波実装と駆動系の改善
Notes: モード利得の差異が見えるのってなんpsくらいなの?
そのためにはどのくらいの回路が必要?

## Slide 30
以上
ありがとうございました

## Slide 31
2準位系シングルモードレート方程式
キャリア密度
光子密度

## Slide 32: 背景 : InGaAs系材料の多重量子井戸化
GaAs
InGaAs
GaAsP
<
<
格子定数
Notes: ここで量子井戸の多重化についてお話します。
本研究で用いたInGaAs材料の特徴についても併せてお話します。

## Slide 33
3QW
外部量子効率 vs 共振器長

## Slide 34
10QW
外部量子効率 vs 共振器長

## Slide 35: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
FIB加工
3周期 L=300 μm, 2 μsパルス, 2 ms繰り返し, Duty比1:1000
端面方向から見た図
ridge01
閾値電流が下がった
→電流が横方向に広がっていると推察
課題③ リッジ幅依存性がない。
Notes: 3周期先発先行

## Slide 36
10周期
ILカーブのが湾曲して発光強度が低下している(ドループ)
→温度上昇による品質の低下
リッジ幅による差異が見られない
→電流の広がり
測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
リッジ幅1.5μm, 2.5 μmの差異が見られない(同じ色でプロットした)
Notes: 発振を確認した

## Slide 37: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
3周期 短共振器長レーザーデバイスの作製 L=100μm,200μmを追加
短共振器レーザー作製により閾値電流の低減達成 最短40mA
リッジ幅による差異が見られない
→電流が広がってる?
課題② 閾値電流が高い。

## Slide 40: 後発後行 10MQW, 2.5um ridge
Spectrum
Intensity (a.u.)
Wavelength (nm)
Input power (mW)
Output power (μW)
Intensity (a.u.)
Note: 775nm励起, 6 psインパルス励起
最短ではFWHM12 ps
Input
56 mW
46 mW
27 mW
8.0 mW
Time (ps)
Waveform
I-L curve
秋山研中前さん測定
181221GS

## Slide 41: 先発先行 3MQW, 2.5um ridge
Spectrum
Intensity (a.u.)
Wavelength (nm)
Input power (mW)
Output power (μW)
Intensity (a.u.)
Input 56 mW
53 mW
46 mW
27 mW
Time (ps)
Waveform
I-L curve
Note: 775nm励起, 6 psインパルス励起
秋山研中前さん測定
181221GS