## Slide 1: InGaAs系高利得量子井戸半導体レーザーの開発 及び評価測定
東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻
小松原望
本発表内容は、機密事項の内容を含むため非公開扱いでの対応をお願いします。
2019年1月15日(火) 17:00~ 512教室
当発表会外秘

## Slide 2: 目次
背景
実験方法
実験結果
まとめ

## Slide 3: 目次
背景
実験方法
実験結果
まとめ

## Slide 4: 背景 利得スイッチング
3
キャリア密度
光子密度
2準位系レート方程式
Notes: 半導体の内部のキャリア密度と光子密度の時間変化をレート方程式で説明される。
レート法方程式で

## Slide 5: 背景 利得スイッチング
2準位系レート方程式
誘導放出
キャリア注入
共振器寿命
パルス幅を決める要因
利得の大きさ
共振器寿命
キャリア密度
光子密度

## Slide 6: 背景 利得スイッチング
パルス幅を決める要因
利得の大きさ
共振器寿命
短パルス化
Γgを大きくする →多重量子井戸化
τpを小さくする →短共振器化
多重量子井戸化

## Slide 7: 研究目的
多重量子井戸レーザーの開発
  InGaAs/GaAs系3周期歪量子井戸レーザー
  InGaAs/GaAsP系10周期歪補償量子井戸レーザー
電流注入による評価測定
  定常電流による閾値電流の見積もり
  短パルス電流注入による利得スイッチング動作

## Slide 8: 目次
背景
実験方法
  試料構造
  測定方法
実験結果
まとめ

## Slide 9: 試料構造
ウエハの結晶構造

## Slide 10: 試料構造
エピウエハ作製
フォトリソグラフィ
によるリッジ形成
電極蒸着
共振器長の情報
劈開
マウント

## Slide 11: 測定方法
定常電流注入
サンプル

## Slide 12: 測定方法
短パルス電流注入
マウントの写真欲しい

## Slide 13: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
    3周期
    10周期
  リッジ導波路型レーザー
    3周期
    10周期
まとめ

## Slide 14: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
    3周期
    10周期
  リッジ導波路型レーザー
    3周期
    10周期
まとめ

## Slide 15: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザー
ILカーブ
IVカーブ
3周期
閾値電流
スロープ効率
電流の広がり

## Slide 16: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザー
15
10周期
閾値電流
スロープ効率
ILカーブ
IVカーブ
電流の広がり

## Slide 17: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザー
3周期
10周期
閾値電流密度を電流広がりを考慮して計算→高い通常は……?
いらない

## Slide 18: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザー
3周期
10周期
傾き
切片

## Slide 19: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザー
3周期
10周期
傾き
切片

## Slide 20: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザーまとめ
電流広がりが数十μmと見積もられた。
線形利得は3周期に対して10周期が大きい→多重量子井戸による利得の増大を確認

## Slide 21: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
  リッジ導波路型レーザー
    定常電流注入
    短パルス電流注入
まとめ

## Slide 22: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
  リッジ導波路型レーザー
    定常電流注入
    短パルス電流注入
まとめ

## Slide 23: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
3周期
閾値電流が最短でも80 mAと高くなってしまった

## Slide 24
10周期
ILカーブのが湾曲して発光強度が低下している
→温度上昇による品質の低下
リッジ幅による差異が見られない
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
Notes: 発振を確認した

## Slide 25: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
リッジ導波路型レーザーのIL測定で判明した課題
大電流を流すと発光強度が落ちる
閾値電流が高い。
リッジ幅依存性がない。

## Slide 26
課題①大電流を流すと発光強度が落ちる
エピダウンしたことにより発光量の増加を確認した。
3周期 エピダウンによる温度上昇の抑制を期待
上下ひっくり返してマウント
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
Notes: 3周期後発広告エピダウン

## Slide 27: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
3周期 短共振器長レーザーデバイスの作製 L=100μm,200μmを追加
短共振器レーザー作製により閾値電流の低減達成 最短40mA
リッジ幅による差異が見られない
→電流が広がってる?
課題② 閾値電流が高い。

## Slide 28: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
FIB加工
3周期 L=300 μm, 2 μsパルス, 2 ms繰り返し, Duty比1:1000
端面方向から見た図
ridge01
閾値電流が下がった
→電流が横方向に広がっていると推察
課題③ リッジ幅依存性がない。
Notes: 3周期先発先行

## Slide 29
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
ウエハの結晶構造
エピ構造において
バンドギャップの大きいp-InGaPが電流広がりの原因
課題③ リッジ幅依存性がない。
電流広がりの要因

## Slide 30
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
まとめ
リッジ導波路型レーザーのIL測定で判明した課題
大電流を流すと発光強度が落ちる
  エピダウンによる光出力の向上
閾値電流が高い。
  短共振器による閾値電流の低減
リッジ幅依存性がない。
  FIB加工試料の測定から電流が横方向に広がっていると推測
  InGaP層を薄くすることで解消しうる。

## Slide 31: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
  リッジ導波路型レーザー
    定常電流注入
    短パルス電流注入
まとめ

## Slide 32
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
駆動条件 : 1nsパルス, 1μs周期 Duty比1:1000
3周期
10周期
ILカーブの結果

## Slide 33
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 3周期試料の結果
L=200 μm
L=300 μm
L=100 μm
励起強度を大きくしても立ち上がりが早くならない。ピーク強度も増加しない。
→電気パルスが正しく印加されていない。インピーダンス不整合。
3周期試料の短パルス電流注入の様子 (L=300 μm)

## Slide 34
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 10周期試料の結果
L=400 μm
L=500 μm
L=300 μm
典型的な利得スイッチングパルス
Can type

## Slide 35
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
10周期
3周期
パルス幅
共振器長依存性が見られない
飽和