## Slide 1: InGaAs系高利得量子井戸半導体レーザーの開発 及び評価測定
東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻
小松原望
本発表内容は、機密事項の内容を含むため非公開扱いでの対応をお願いします。
2019年1月15日(火) 17:00~ 512教室
当発表会外秘

## Slide 2: 目次
序論
実験方法
実験結果
まとめ

## Slide 3: 背景
利得スイッチング短パルス半導体レーザー
小型・扱いが容易・高安定
印可電流の繰り返しで光パルスの繰り返し可変
光励起実験による研究の結果、基礎的なキャリアダイナミクスの物理に直結
微細レーザー加工のためには扱いやすい短パルス光源が必要
アンプ技術が確立
電流注入型の1 μm波長帯InGaAs系半導体レーザーにおける
利得スイッチングパルスの高速化を目指す
利得スイッチングの基礎物理に立ち戻ってLDの
デザイン・開発・評価測定を行う
応用上重要
Notes: 半導体レーザーは小型で取り回しがしやすい
ファイバーレーザー
1um波長帯はアンプ技術が成長している

## Slide 4: 背景 : 利得スイッチング
 | パルス幅
InGaAsP MQW DFB 1.55μm | 4.7 ps[1]
商用デバイス(Thorlabs CAN type LD) | 80~200 ps
電流注入利得スイッチング例
[1]Chenさん横山先生
秋山研 taoさん測定
Thorlabs社製LD
3
誘導放出
キャリア注入
共振器寿命
2準位系シングルモードレート方程式
キャリア密度
光子密度
パルス幅を決める要因
モード利得の大きさ
  →大きくしたい
共振器寿命
  短くしたい
次のページ
共振器長を小さく
利得スイッチングの研究例
利得スイッチングの基本メカニズム
Notes: Taoさん180809のミーティング試料より
利得スイッチングはナノ秒程度の電気パルスを注入すると数十ピコ秒程度の光パルスが得られる、緩和振動の１パルス目を取り出す技術でこのようなシングルモードレート方程式で記述される
高利得を行った例は少ない

## Slide 5: 背景 : 光パルスの高速化
多重量子井戸化
多重量子井戸化
屈折率
小
大
小
大
光の分布
パルス幅を決める要因
モード利得の大きさ
  →大きくしたい
光閉じ込め係数
しかし…1 μm波長帯発光材料InGaAsはGaAs基板上に厚く積めない
GaAsとの格子不整合
→対策案 : GaAsPをバリア層として歪補償を行う
GaAs
InGaAs
GaAsP
<
<
格子定数
モード利得増大のための多重量子井戸
Notes: Γの標識具体的には？

## Slide 6: 目的
レーザー開発の工程
設計
試作
評価測定・解析
10周期InGaAs/GaAsP歪補償
3周期InGaAs/GaAs歪
電流注入による評価測定
DC電流注入による多重量子井戸によるモード利得増大への有利性
短パルス電流注入による
利得スイッチング動作
エピ、フォトリソグラフィは外注
マウント、デバイス化を行う
方針
☆利得スイッチ用電流注入型の1 μm波長帯InGaAs系LDの高速化
比較
本研究の目的
☆GaAsP/InGaAs 歪補償多重量子井戸レーザーの作製及び電流注入測定
大きな目的
Notes: 実際にデバイスを使う時と同様に電流注入による評価を行う
評価測定を行ってデバイスのデザインにフィードバックを行う

## Slide 7: 試料構造
ウエハの結晶構造
nクラッド層
pクラッド層
コア層
Notes: 光の分布も入れたい
実際の長さに照らし合わせて

## Slide 8: 試料構造
ブロードコンタクトレーザー
・・・エピウエハの評価
リッジ導波路型レーザー
・・・シングルモード化
Notes: エピウエハが完成後フォトリソグラフィを用いたリッジ形成加工を行いさらにp側、n側に電極蒸着を行いました。最後に目的の共振器長さに劈開し、行う実験に合わせたマウントを行いました。
マウントのところは長めにしゃべっても良い?

## Slide 9: 測定方法
定常電流注入
サンプル

## Slide 10: 測定方法
短パルス電流注入

## Slide 11: 目次
背景
実験方法
実験結果
  DC注入(ブロードコンタクト)
  DC注入 (リッジ導波路型)
  短パルス注入 (リッジ導波路型)
まとめ

## Slide 12: 測定結果 : DC注入 ブロードコンタクト
3周期
電流の広がり
閾値電流
ILカーブ(注入電流 vs 発光量)
閾値電流密度
Notes: Wを小さくするとIthは0に行かない？
なんでL00のほうがおおきいの

## Slide 13: 測定結果 : DC注入 ブロードコンタクト
12
10周期
閾値電流
電流の広がり
閾値電流密度
ILカーブ(注入電流 vs 発光量)
Notes: ＩＬ発光量のＤｕｔｙ比直す

## Slide 14: 測定結果 : DC注入 ブロードコンタクト
3周期
10周期
傾き
切片
内部量子効率の見積もり
フィッティング結果
歪補償を用いて発光効率の高い良質な結晶を作製できた
3周期
w=100 μm
w=50 μm
10周期
スロープ効率

## Slide 15: 測定結果 : DC注入 ブロードコンタクト
3周期
10周期
閾値電流密度 vs 共振器長の逆数
傾き
切片
フィッティング結果
量子井戸層を増やしたことによる微分モード利得の増大を示す結果を得た。
Notes: ここのぷろっと直すべし

## Slide 16: 測定結果 : DC注入 ブロードコンタクトレーザーまとめ
モード利得vs 電流密度
ある電流密度以上では層数が多いほうがモード利得を稼ぐのに有利
電流広がりが数十μmと見積もられた。
歪補償を用いて良質な結晶成長を行うことができた。
量子井戸の多重化によるモード利得増大への有利性を確認
Notes: 歪補償がうまくいっている

## Slide 17: 目次
背景
実験方法
実験結果
  DC注入(ブロードコンタクト)
  DC注入 (リッジ導波路型)
  短パルス注入 (リッジ導波路型)
まとめ

## Slide 18: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
3周期
ILカーブ(注入電流 vs 発光量)
閾値電流
10周期
リッジ幅1.5μm, 2.5 μm
の差異が見られない
(同じ色でプロットした)
閾値電流が最短でも80 mAと高い
ILカーブのが湾曲して発光強度が低下している(ドループ)
→温度上昇による品質の低下
リッジ幅による差異が見られない
→電流の広がり
Notes: なぜ10周期だけドループが見られたか

## Slide 19: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
リッジ導波路型レーザーのIL測定で判明した課題
大電流を流すと発光強度が落ちる
閾値電流が高い。
リッジ幅依存性が見られなない。

## Slide 20
課題①大電流を流すと発光強度が落ちる
エピダウンしたことにより発光量の増加を確認した。
3周期 L=300 μm エピダウンによる温度上昇の抑制を期待
上下ひっくり返してマウント
測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
Notes: 3周期後発後行エピダウン
Duty比1:1000

## Slide 21: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
3周期 短共振器長レーザーデバイスの作製 L=100 μm, 200 μmを追加
短共振器レーザー作製により閾値電流の低減達成 最短40mA
リッジ幅による差異が見られない
→電流が広がってる?
課題② 閾値電流が高い。

## Slide 22: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
FIB加工
3周期 L=300 μm, 2 μsパルス, 2 ms繰り返し, Duty比1:1000
端面方向から見た図
ridge01
閾値電流が下がった
→電流が横方向に広がっていると推察
課題③ リッジ幅依存性がない。
エピ構造において
バンドギャップの大きいp-InGaPが電流広がりの原因
電流広がりの要因
Notes: 3周期先発先行

## Slide 23
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
まとめ
リッジ導波路型レーザーのIL測定で判明した課題
大電流を流すと発光強度が落ちる
  エピダウンによる光出力の向上
閾値電流が高い。
  短共振器による閾値電流の低減
リッジ幅依存性がない。
  FIB加工試料の測定から電流が横方向に広がっていると推測
  InGaP層を薄くすることで解消しうる。

## Slide 24: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
  リッジ導波路型レーザー
    定常電流注入
    短パルス電流注入
まとめ

## Slide 25
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
駆動条件 : 1nsパルス, 1μs周期 Duty比1:1000
3周期
10周期
ILカーブの結果

## Slide 26
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 3周期試料の結果
L=200 μm
L=300 μm
L=100 μm
励起強度を大きくしても立ち上がりが早くならない。ピーク強度も増加しない。
→電気パルスが正しく印加されていない。インピーダンス不整合。
3周期試料の短パルス電流注入の様子 (L=300 μm)

## Slide 27
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 10周期試料の結果
L=400 μm
L=500 μm
L=300 μm
典型的な利得スイッチングパルス
Can type

## Slide 28
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
10周期
3周期
パルス幅
共振器長依存性が見られない
飽和

## Slide 29
まとめ
展望
定常電流注入(ブロードコンタクトレーザー)
  1μm 波長帯 InGaAs/GaAsP10周期歪補償量子井戸レーザーを試作
    閾値電流や発光効率から良質な結晶成長を達成できたと結論
  多重化による微分モード利得の増大を確認
    電流注入において井戸数を増やすことによる短パルス化の有利性
ナノ秒電気パルス注入
  10周期試料に関しては典型的な利得スイッチ動作を観測
    最短で26.5 ps
  モード利得の大きさや共振器寿命による差異がみられない
    別の要因によるパルス幅の制限
10周期を超える多重量子井戸レーザーを開発
試料の高周波実装と駆動系の改善
Notes: モード利得の差異が見えるのってなんpsくらいなの?
そのためにはどのくらいの回路が必要?

## Slide 30
以上
ありがとうございました

## Slide 32
2準位系シングルモードレート方程式
キャリア密度
光子密度

## Slide 33: 背景 : InGaAs系材料の多重量子井戸化
1 μm波長帯発光材料・・・InGaAs
GaAs基板に格子整合させながら厚く積むことができない
GaAs
InGaAs
GaAsP
<
<
格子定数
GaAsPをバリア層として歪補償を行いながら多重化
Notes: ここで量子井戸の多重化についてお話します。
本研究で用いたInGaAs材料の特徴についても併せてお話します。

## Slide 34: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
FIB加工
3周期 L=300 μm, 2 μsパルス, 2 ms繰り返し, Duty比1:1000
端面方向から見た図
ridge01
閾値電流が下がった
→電流が横方向に広がっていると推察
課題③ リッジ幅依存性がない。
Notes: 3周期先発先行

## Slide 35: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
3周期
閾値電流が最短でも80 mAと高くなってしまった
ILカーブ(注入電流 vs 発光量)
閾値電流

## Slide 36
10周期
ILカーブのが湾曲して発光強度が低下している(ドループ)
→温度上昇による品質の低下
リッジ幅による差異が見られない
→電流の広がり
測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
リッジ幅1.5μm, 2.5 μmの差異が見られない(同じ色でプロットした)
Notes: 発振を確認した

## Slide 37: 測定結果 : DC注入 リッジ導波路型レーザー
3周期 短共振器長レーザーデバイスの作製 L=100μm,200μmを追加
短共振器レーザー作製により閾値電流の低減達成 最短40mA
リッジ幅による差異が見られない
→電流が広がってる?
課題② 閾値電流が高い。