## Slide 1
Picosecond tunable gain-switched blue pulses from GaN laser diodes with nanosecond current injections
Vol. 25, No. 12 | 12 Jun 2017 | OPTICS EXPRESS 13046
SHAOQIANG CHEN,1,5 TAKAHIRO NAKAMURA,2 TAKASHI ITO,2 XUMIN BAO,1 HIDEKAZU NAKAMAE,2 GUOEN WENG,1 XIAOBO HU,1 MASAHIRO YOSHITA,3
HIDEFUMI AKIYAMA,2,6 JIANPING LIU,4,7 MASAO IKEDA,4 AND HUI YANG4
Abstract : GaN ナノ秒パルスで動く利得スイッチング動作レーザーを作った.50psくらい.30meV
Conclusions : 高いエネルギー状態のパルスと低いエネルギー状態の長い基底状態から出力パルスが出ていることが分かった.基底状態にいられ る時間の長さは電流パルスの長さに依存する.

## Slide 2
立ち上がり、立ち下り、遅延時間の図
Intra-Band relaxation
Band-gap renormalization
Carrie thermalization
40psが電流注入でも光励起でも限界.
25℃
Punp:2ps,730nm
gs=3700cm-1,g0=1e-9のときrate-eqとstandard microscopic calが一致する(Fig4)
gs=1100cm-1,ε=0.16e-12cm-2のとき実験結果と一致する(Fig3)
→さらに別の要因がgain 抑制効果がgsを下げている
gsが下がるとpulse widthも下がる

## Slide 3
物質によらないレート方程式
Photonが少ない場合
(3)の解
式変形
T_riseが分かればg_modalが分かる
3種類の試料に対する光励起ＧＳ実験の結果
励起強度を上げるほど立ち上がりが遅くなりパルス幅が短くなっている
立ち上がりがシングルエクスポネンシャル
Modal gain対パルス幅
Gainが大きいほど短くなる