## Slide 1: InGaAs系高利得量子井戸半導体レーザーの開発 及び評価測定
東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻
小松原望
本発表内容は、機密事項の内容を含むため非公開扱いでの対応をお願いします。
2019年1月15日(火) 17:00~ 512教室
当発表会外秘

## Slide 2: 目次
序論
実験方法
実験結果
まとめ

## Slide 3: 目次
序論
  背景
  目的
実験方法
実験結果
まとめ

## Slide 4: 背景
利得スイッチング短パルス半導体レーザー
小型・扱いが容易
高安定
印可電流の繰り返しで光パルスの繰り返し可変
基礎的なキャリアダイナミクスの物理に直結
応用上重要な利得スイッチング用電流注入型の半導体レーザーの高速化に着目
微細レーザー加工のためには扱いやすい短パルス光源が必要
Notes: 半導体レーザーは小型で取り回しがしやすい
ファイバーレーザー

## Slide 5: 背景 : 利得スイッチング
 | パルス幅
InGaAsP MQW DFB 1.55μm | 4.7 ps[2]
商用デバイス(Thorlabs CAN type LD) | 80~200 ps
電流注入利得スイッチング
[2]Chenさん横山先生
秋山研 taoさん測定
Thorlabs社製LD
4
2準位系シングルモードレート方程式
キャリア密度
光子密度
[1] 伊藤さん
Notes: Taoさん180809のミーティング試料より
利得スイッチングはナノ秒程度の電気パルスを注入すると数十ピコ秒程度の光パルスが得られる、緩和振動の１パルス目を取り出す技術でこのようなシングルモードレート方程式で記述される

## Slide 6: 背景 : 利得スイッチング
2準位系シングルモードレート方程式
キャリア密度
光子密度
誘導放出
キャリア注入
共振器寿命
パルス幅を決める要因
モード利得の大きさ
  →大きくしたい
共振器寿命
  短くしたい
Chenさん
Notes: 光励起での実験やシミュレーションからパルス幅を決める要因はモード利得の大きさと共振器寿命であるとわかった
G0は何で決まるの？

## Slide 7: 背景 : 光パルスの高速化
短パルス化
Γgを大きくする →多重量子井戸化
τpを小さくする →短共振器化
多重量子井戸化
パルス幅を決める要因
モード利得の大きさ
  →大きくしたい
共振器寿命
  →短くしたい
屈折率
小
大
小
大
光の分布
Notes: Γの標識具体的には？

## Slide 8: 背景 : InGaAs系材料の多重量子井戸化
1 μm波長帯発光材料・・・InGaAs
GaAs基板に格子整合させながら厚く積むことができない
GaAs
InGaAs
GaAsP
<
<
格子定数
GaAsPをバリア層として歪補償を行いながら多重化
Notes: ここで量子井戸の多重化についてお話します。
本研究で用いたInGaAs材料の特徴についても併せてお話します。

## Slide 9: 本研究の目的
☆利得スイッチングパルスの高速化
レーザー開発の工程
設計
生産
評価測定、解析
フィードバック
InGaAs/GaAsP歪補償多重量子井戸レーザーデバイスの設計
電流注入による品質評価測定
DC電流注入による多重量子井戸によるモード利得増大への有利性
短パルス電流注入による利得スイッチング動作
エピ、フォトリソグラフィは外注
デバイス化を行う
Notes: 実際にデバイスを使う時と同様に電流注入による評価を行う
評価測定を行ってデバイスのデザインにフィードバックを行う

## Slide 10: 目次
背景
実験方法
  試料構造
  測定方法
実験結果
まとめ

## Slide 11: 試料構造
ウエハの結晶構造
nクラッド層
pクラッド層
コア層

## Slide 12: 試料構造
ブロードコンタクトレーザー
リッジ導波路型レーザー
・・・シングルモード化
Notes: エピウエハが完成後フォトリソグラフィを用いたリッジ形成加工を行いさらにp側、n側に電極蒸着を行いました。最後に目的の共振器長さに劈開し、行う実験に合わせたマウントを行いました。
マウントのところは長めにしゃべっても良い?

## Slide 13: 測定方法
定常電流注入
サンプル
短パルス電流注入

## Slide 14: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
    3周期
    10周期
  リッジ導波路型レーザー
    3周期
    10周期
まとめ

## Slide 15: 目次
背景
実験方法
実験結果
  DC(ブロードコンタクト)
  DC注入 (リッジ導波路型)
  短パルス注入 (リッジ導波路型)
まとめ

## Slide 16: 測定結果 : DC ブロードコンタクト
ILカーブ
3周期
閾値電流
スロープ効率
電流の広がり

## Slide 17: 測定結果 : DC ブロードコンタクト
16
10周期
閾値電流
スロープ効率
ILカーブ
電流の広がり
Notes: ＩＬ発光量のＤｕｔｙ比直す

## Slide 18: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザー
3周期
10周期
傾き
切片
内部量子効率の見積もり
フィッティング結果
歪補償を用いて発光効率の高い良質な結晶を作製できた

## Slide 19: 測定結果 : DC ブロードコンタクト
閾値電流密度 vs パッド幅
3周期
10周期
3周期
10周期
閾値電流密度 vs 共振器長の逆数
傾き
切片

## Slide 20: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザー
フィッティング結果
モード利得vs 電流密度
ある電流密度以上では層数が多いほうがモード利得を稼ぐのに有利である。
Notes: 歪補償がうまくいっている

## Slide 21: 測定結果 : ブロードコンタクトレーザーまとめ
電流広がりが数十μmと見積もられた。
歪補償を用いて良質な結晶成長を行うことができた。
量子井戸の多重化によるモード利得増大への有利性を確認

## Slide 22: 目次
背景
実験方法
実験結果
  DC注入(ブロードコンタクト)
  DC注入 (リッジ導波路型)
  短パルス注入 (リッジ導波路型)
まとめ

## Slide 23: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
3周期
閾値電流が最短でも80 mAと高くなってしまった

## Slide 24
10周期
ILカーブのが湾曲して発光強度が低下している
→温度上昇による品質の低下
リッジ幅による差異が見られない
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
Notes: 発振を確認した

## Slide 25: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
リッジ導波路型レーザーのIL測定で判明した課題
大電流を流すと発光強度が落ちる
閾値電流が高い。
リッジ幅依存性がない。

## Slide 26
課題①大電流を流すと発光強度が落ちる
エピダウンしたことにより発光量の増加を確認した。
3周期 エピダウンによる温度上昇の抑制を期待
上下ひっくり返してマウント
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
Notes: 3周期後発広告エピダウン

## Slide 27: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
3周期 短共振器長レーザーデバイスの作製 L=100μm,200μmを追加
短共振器レーザー作製により閾値電流の低減達成 最短40mA
リッジ幅による差異が見られない
→電流が広がってる?
課題② 閾値電流が高い。

## Slide 28: 測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
FIB加工
3周期 L=300 μm, 2 μsパルス, 2 ms繰り返し, Duty比1:1000
端面方向から見た図
ridge01
閾値電流が下がった
→電流が横方向に広がっていると推察
課題③ リッジ幅依存性がない。
Notes: 3周期先発先行

## Slide 29
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
ウエハの結晶構造
エピ構造において
バンドギャップの大きいp-InGaPが電流広がりの原因
課題③ リッジ幅依存性がない。
電流広がりの要因

## Slide 30
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 定常電流注入
まとめ
リッジ導波路型レーザーのIL測定で判明した課題
大電流を流すと発光強度が落ちる
  エピダウンによる光出力の向上
閾値電流が高い。
  短共振器による閾値電流の低減
リッジ幅依存性がない。
  FIB加工試料の測定から電流が横方向に広がっていると推測
  InGaP層を薄くすることで解消しうる。

## Slide 31: 目次
背景
実験方法
実験結果
  ブロードコンタクトレーザー
  リッジ導波路型レーザー
    定常電流注入
    短パルス電流注入
まとめ

## Slide 32
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
駆動条件 : 1nsパルス, 1μs周期 Duty比1:1000
3周期
10周期
ILカーブの結果

## Slide 33
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 3周期試料の結果
L=200 μm
L=300 μm
L=100 μm
励起強度を大きくしても立ち上がりが早くならない。ピーク強度も増加しない。
→電気パルスが正しく印加されていない。インピーダンス不整合。
3周期試料の短パルス電流注入の様子 (L=300 μm)

## Slide 34
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
時間波形 10周期試料の結果
L=400 μm
L=500 μm
L=300 μm
典型的な利得スイッチングパルス
Can type

## Slide 35
測定結果 : リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入
10周期
3周期
パルス幅
共振器長依存性が見られない
飽和

## Slide 36
まとめ