## Slide 1
3 周期
In0.255Ga0.745As 15nm : well
GaAs 12nm : barrier
well
barrier
well
barrier
well
well
barrier
・・・
p-GaAs 200nm C: 1×1019
p-AlxGaAs x:0.20→0.55 200nm C: 2×1017
p-GaAs 50nm C : 2×1017
p-InxGaP x:0.485 100nm Zn : 2×1017
n-GaAs (Substrate)
n-GaAs 200nm Si :1-2×1018(Buffer)
Active layer
non-GaAs 100nm (SCH)
nonGaAs 120nm (SCH)
n-AlxGaAs x:0.20→0.55 100nm Si : → 1×1018
n-AlxGaAs x:0.55 1400nm Si : 1×1018
n-AlxGaAs x:0.55→0.20 200nm Si : → 1×1017
p-AlxGaAs x:0.55 400nm C: 4×1017
p-AlxGaAs x:0.55→0.20 200nm C: 1×1018
p-AlxGaAs x:0.55 1000nm C: 1×1018
10 周期
In0.255Ga0.745As 15nm : well
GaAs0.71P0.29 10nm : barrier
(1)
(2)
Active layer
2.0 um
・・・
屈折率n
Eg
小
大

## Slide 2
3 periods
In0.255Ga0.745As 15nm : well
GaAs 12nm : barrier
well
barrier
well
barrier
well

## Slide 3
In0.255Ga0.745As 15nm : well
GaAs0.71P0.29 10nm : barrier
10 periods
・・・

## Slide 4: 3QW
電極(AuZn)
10 periods
InGaAs:well
GaAsP :barrier
10QW